|  |
| --- |
|  |
| **Technical Data Sheet** |
| **Product Name** |
| type 2 Transparent recycled granule  |
| **General Specification:** LDPE |
|  |
| * Color: Transparent
* Appearance: Granule
* Application: General Uses, Packaging Film, Pipe and Extrusion
* Packaging Type: 25 Kg Bags
 |
| **Technical Specification** |
| Condition | Test Method | Value | Unit | Item |
| 190 °C/ 2.16 Kg | ASTM D1238 | 0.812 | gr/10 min | MFI |
| 600 °C/ 30 min | ASTM D5630 | 0.153 | % | Ash Content |

|  |
| --- |
|  |
| **برگه اطلاعات فنی** |
| **نام محصول** |
| گرانول بازیافتی شفاف تیپ 2 |
| **مشخصات عمومی** |
|  |
| * رنگ: شفاف
* شکل ظاهری: گرانول
* کاربردها: مصارف عمومی، فیلم های بسته بندی، لوله و اکستروژن
* نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 |
| **مشخصات فنی** |
| آیتم | واحد اندازه گیری | مقدار | روش تست | شرایط تست |
| شاخص جریان مذاب (MFI) | gr/10 min | 0.812 | ASTM D1238 | 190 °C/ 2.16 Kg |
| مقدار خاکستر | % | 0.153 | ASTM D5630 | 600 °C/ 30 min |

\*Anti Claim