|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Technical Data Sheet** | | | | |
| **Product Name** | | | | |
| * Bright brown recycled granule | | | | |
| **General Specification:** LDPE | | | | |
|  | | | | |
| * Color: Bright Brown * Appearance: Granule * Application: General Uses, Packaging Film, Pipe and Extrusion * Packaging Type: 25 Kg Bags | | | | |
| **Technical Specification** | | | | |
| Condition | Test Method | Value | Unit | Item |
| 190 °C/ 2.16 Kg | ASTM D1238 | 0.6 | gr/10 min | MFI |
| 600 °C/ 30 min | ASTM D5630 | < 1 | % | Ash Content |

\*Anti Claim

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **برگه اطلاعات فنی** | | | | |
| **نام محصول** | | | | |
| گرانول بازیافتی عسلی روشن | | | | |
| **مشخصات عمومی:** LDPE | | | | |
|  | | | | |
| * رنگ: عسلی روشن * شکل ظاهری: گرانول * کاربردها: مصارف عمومی، فیلم های بسته بندی، لوله و اکستروژن * نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی | | | | |
| **مشخصات فنی** | | | | |
| آیتم | واحد اندازه گیری | مقدار | روش تست | شرایط تست |
| شاخص جریان مذاب (MFI) | gr/10 min | 0.6 | ASTM D1238 | 190 °C/ 2.16 Kg |
| مقدار خاکستر | % | 1 > | ASTM D5630 | 600 °C/ 30 min |

\*Anti Claim