|  |
| --- |
|  |
| **Technical Data Sheet** |
| **Product Name** |
| Black pipe grade recycled granule |
| **General Specification: M**DPE |
|  |
| * Color: Black
* Appearance: Granule
* Application: Irrigation Tapes and Pipes, Heavy Duty Films Applications
* Packaging Type: 25 Kg Bags
 |
| **Technical Specification** |
| Condition | Test Method | Value | Unit | Item |
| 190 °C/ 2.16 Kg | ASTM D1238 | 0.2 | gr/10 min | MFI |
| 600 °C/ 30 min | ASTM D5630 | < 1 | % | Ash Content |

|  |
| --- |
|  |
| **برگه اطلاعات فنی** |
| **نام محصول** |
| گرانول بازیافتی مشکی نوار آبیاری |
| **مشخصات عمومی** |
|  |
| * رنگ: مشکی نوار آبیاری
* شکل ظاهری: گرانول
* کاربردها: تولید نوارهای آبیاری قطره ای و لوله ها و فیلم های با قابلیت تحمل بالا
* نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 |
| **مشخصات فنی** |
| آیتم | واحد اندازه گیری | مقدار | روش تست | شرایط تست |
| شاخص جریان مذاب (MFI) | gr/10 min | 0.2 | ASTM D1238 | 190 °C/ 2.16 Kg |
| مقدار خاکستر | % | 1 > | ASTM D5630 | 600 °C/ 30 min |

\*Anti Claim